## Slide 1: Laboratory manufacturing stages
Nylon
removable dentures
Removable dentures made of polyurethane DentALur
Removable dentures from
acrylic plastic

## Slide 2: Laboratory stages of manufacturing nylon removable dentures
1.Research of the master model in
parallelometer and blocking
undercuts
2. Duplication of master models
3.Prosthesis design and modeling
Wax composition
4. Installation of artificial teeth
5. Plastering the model into the base
cuvettes
6.Gating modeling
systems
7. Removing wax from the cuvette
8.Injection
9. Processing of the finished prosthesis
Ready prosthesis

## Slide 3
Next stage
Installation of artificial teeth

## Slide 4: Лабораторные этапы изготовления съёмных протезов из полиуритана ДентАЛур
1.Формовка гипсовой модели с
восковой композицией в кювету
для свободного литья
2.Освобождение искусственных
зубов от воска
3.Изготовление литниковых ходов
4. Установка искусственных зубов
в полученной силиконовой форме
5.Подготовка модели ,покрытие
изолирующим лаком
6.Подготовка картриджа
с материалом
7.Подготовка модели, силиконовой
формы и картриджа к литью
8.Заполнение формы
материалом ДентАЛур
9.Полимеризация материала
10.Извлечение протеза из кюветы,
с последующей обработкой
Клинические и лабораторные этапы изготовления протеза с базисом из
полиуритана не отличаются от общепринятых до этапа замены
воска на пластмассу

## Slide 5
Next stage
molding a plaster model into a ditch for free casting

## Slide 6: Лабораторные этапы изготовления съёмных протезов из акриловой пластмассы
1.Изготовление гипсовых
моделей
2.Изготовление восковых шаблонов
с окклюзионными валиками
3.Загипсовка моделей в окклюдатор
4.Постановка искусственных зубов
5.Окончательное моделирование
восковой композиции
6.Загипсовка восковой композиции
в кювету
7.Выпаривание воска, покрытие
изолирующим лаком
8.Паковка пластмассового теста,
полимеризация пластмассы
9.Обработка протеза
10.Шлифование и полирование
протеза

## Slide 7
Making plaster models
Далее

## Slide 8
Making plaster models
Next

## Slide 9
Making wax templates with occlusal ridges
Следующий этап

## Slide 10
Plastering models into an occluder
Далее

## Slide 11
Plastering models into an occluder
Далее

## Slide 12
Plastering models into an occluder
Далее

## Slide 13
Plastering models into an occluder
Следующий этап

## Slide 14
Installation of artificial teeth
Следующий этап

## Slide 15
Final modeling of the wax composition
Следующий этап

## Slide 16
Plastering the wax composition into a cuvette
Далее

## Slide 17
Plastering the wax composition into a cuvette
Далее

## Slide 18
Plastering the wax composition into a cuvette
Далее

## Slide 19
Plastering the wax composition into a cuvette
Далее

## Slide 20
Plastering the wax composition into a cuvette
Далее

## Slide 21
Plastering the wax composition into a cuvette
Далее

## Slide 22
Plastering the wax composition into a cuvette
Следующий этап

## Slide 23
Evaporation of wax
Далее

## Slide 24
Evaporation of wax, coating with insulating varnish
Далее

## Slide 25
Evaporation of wax, coating with insulating varnish
Далее

## Slide 26
Evaporation of wax, coating with insulating varnish
Далее

## Slide 27
Evaporation of wax, coating with insulating varnish
Далее

## Slide 28
Evaporation of wax, coating with insulating varnish
Далее

## Slide 29
Evaporation of wax, coating with insulating varnish
Далее

## Slide 30
Evaporation of wax, coating with insulating varnish
Следующий этап

## Slide 31
Plastic dough packaging, plastic polymerization
Далее

## Slide 32
Plastic dough packaging, plastic polymerization
Далее

## Slide 33
Plastic dough packaging, plastic polymerization
Далее

## Slide 34
Паковка пластмассового теста, полимеризация пластмассы
Далее

## Slide 35
Plastic dough packaging, plastic polymerization
Далее

## Slide 36
Plastic dough packaging, plastic polymerization
Следующий этап

## Slide 37
Processing of the prosthesis
Следующий этап

## Slide 38
Grinding and polishing of the prosthesis