Решить ситуационные задачи:

1.В ампулах, заполненных водой очищенной с рН=6,0, после стерилизации насыщенным паром обнаружен сдвиг рН до 7,3. В чем причина этого явления и к какой марке следует отнести ампульное стекло?

2.Заполненный в ампулы раствор фенолфталеина после стерилизации при 100 °С в течении 30 мин окрасился в розовый цвет. В чем причина этого явления? К какой марке следует отнести это стекло.

3.1000 ампул наполнены деминерализованной водой, запаяны и простерилизованы в автоклаве при 120 °С в течение 30 мин. После стерилизации 160 ампул оказались лопнувшими. Отвечают ли ампулы необходимым требованиям качества? Если нет, то почему?

4.1000 ампул наполнены деминерализованной водой, запаяны и простерилизованы в автоклаве при 120 °С в течение 30 мин. После стерилизации 20 ампул оказались лопнувшими. Отвечают ли ампулы необходимым требованиям качества? Если нет, то почему?

5.100 ампул наполнены водой очищенной с рН=5,2, запаяны и простерилизованы в автоклаве в течение 30 мин. После стерилизации ампул рН воды увеличивается до 9,7,   11 ампул оказались лопнувшими. В чем причина этого явления? Чем обусловлена прочность ампул и возможно ли ее повысить?